Technologické vlastnosti sekundových lepidel

technologic properties of cyanoacrylate adehesives

Milan BROŽEK*

Summary

In the contribution there were published test results, made with cyanoacrylate adhesives of different producers. The aim of labor tests was to determine their basic technologic properties. The tests were made according to ISO Standard ČSN EN 1465 (66 85 10) (shear strength at tensile load) and DIN 53288 (tensile strength at tensile load).

Key words:	bonding, cyanoacrylate adhesives, technologic properties of adhesives, testing of bonded joints

1. Úvod

Zvyšování technické úrovně konstrukcí v oblasti spojování klasických i moderních materiálů vedlo po 2. světové válce k prudkému rozvoji výroby syntetických lepidel, pojiv, tmelů a souběžně s tím i k rozvoji technologií umožňujících jejich racionální využití.

Lepení je všeobecně považováno za moderní technologii, i když ve skutečnosti je velmi staré. Příklady lepení lze nalézt již v době kamenné, kdy pračlověk objevil lepivost některých látek, a to pravděpodobně náhodou. Jedním z prvních příkladů lepení mohly být např. vlasy slepené krví nebo hmyz přilepený zasýchající smolou. Archeologicky je lepení doloženo z Babylónu, kde byly nalezeny sošky s očima zalepenýma do hlavy.

Prakticky až do 2. světové války mohly být lepeny pouze materiály schopné vsáknout lepidlo (např. dřevo, kůže, textil, papír apod.). Lepení bylo využíváno především ve spotřebním průmyslu. Mezníkem v technologii lepení bylo její využití při výrobě letadel. V současnosti lepení nachází využívá prakticky ve všech odvětvích hospodářství - v kosmické a letecké technice, automobilovém průmyslu, při stavbě lodí, vagónů, obráběcích strojů, ve stavebnictví, v měřicí a regulační technice a dokonce i ve zdravotnictví.

Pro úspěšné použití lepidel v praxi jsou důležité pokud možno podrobné znalosti technologie lepení a technologických vlastností používaných lepidel. Příčinou selhání lepeného spoje není v mnoha případech nízká pevnost lepidla, ale nedostatečná příprava lepených povrchů, použití nevhodného druhu lepidla či nevhodná konstrukce lepeného spoje.

2. Výhody a nevýhody lepení

Stejně jako jiné technologie, vyznačuje se lepení nejen mnoha výhodami, ale i některými zápornými a limitujícími činiteli. Při rozhodování o typu lepeného spoje je třeba kromě ekonomického hlediska zvážit technické přednosti, ale i nedostatky technologie lepení ve srovnání s tradičními způsoby spojování (např. svařováním, pájením, šroubováním, nýtováním). Lepení je třeba považovat za doplněk výše uvedených klasických metod spojování, nikoliv za jejich náhradu.

Výhody lepení lze shrnout do těchto bodů:

- lepení umožňuje spojování stejných (např. kombinace ocel - ocel, dural - dural, pryž - pryž, sklo - sklo aj.) nebo různých (např. kombinace ocel - dural, ocel - pryž, ocel - sklo, dural - pryž, pryž - sklo aj.) materiálů bez ohledu na jejich tloušťku,

- aplikací lepidel není narušena celistvost, profil ani estetický vzhled lepeného souboru,

- lepení umožňuje připravit spoje vodotěsné, plynotěsné, spoje s dobrou elektrickou, tepelnou a zvukovou izolací, příp. s dobrou elektrickou vodivostí,

- lepený spoj tlumí vibrace v konstrukci a zvyšuje tuhost i vzpěrovou pevnost souboru,

- aplikací lepení lze uspořit náklady na výrobu lícovaných spojů,

- lepený spoj zabraňuje vzniku elektrolytické koroze kovových adherendů,

- lepením se prakticky nezvyšuje hmotnost lepeného souboru, což je jedním z předpokladů miniaturizace,

- lepené spoje mohou být průhledné, v případě požadavku i barevně přizpůsobené,

- lepením lze dosáhnout vysoké pevnosti spojů, zejména při namáhání ve smyku a rázu atd.

Nevýhody lepení lze shrnout do těchto bodů:

- lepení klade vysoké požadavky na rovinnost a čistotu povrchu lepených dílů,

- u adherendů se špatnými adhezními vlastnostmi jsou nutné speciální úpravy povrchu (např. použití aktivátorů),

- u některých lepidel je třeba použít vytvrzovací přípravky, příp. připravit směs několika složek (tzv. vícesložková lepidla),

- konstrukčně použitelné lepené spoje jsou nerozebiratelné,

- většina lepených spojů je citlivá na namáhání v odlupování,

- životnost některých typů lepidel je časově omezená,

- maximální pevnosti spoje je dosaženo až po určité době (a to i pro „vteřinová“ lepidla !),

- lepené spoje mají omezenou odolnost proti vyšším teplotám,

- termoplastická lepidla jsou citlivá vůči dlouhodobému statickému namáhání, které způsobuje tečení polymerních složek lepidla,

- lepení v průmyslovém měřítku je náročnější na vybavení pracoviště (jsou potřeba nanášecí zařízení, lisy, přípravky apod.) atd.

3. Příprava experimentů

3.1 Závislost pevnosti lepených spojů na době vytvrzování

Pro zjištění závislosti pevnosti lepených spojů na době vytvrzování vybraných sekundových lepidel byla použita zkouška podle ČSN EN 1465 (66 8510). Podstatou zkoušky pevnosti lepených spojů ve smyku při zatěžování v tahu je namáhání zkušebního spoje ve smyku tahem ve směru podélné osy až do porušení vzorku. Protože plechy neleží ve stejné rovině, je při zkoušce podle této normy současně zahrnuto i namáhání ohybovým momentem vzniklým přesazením obou plechů, což lépe odpovídá skutečnému zatížení spoje v provozu. Tvar a rozměry zkušebních vzorků jsou na obr. 1.

Zkoušky byly provedeny na zkušebních tělesech zhotovených z oceli třídy 11. Polotovarem pro jejich výrobu byly pásy válcované za studena. Dělení bylo provedeno na nůžkách stříháním. Tvar těles odpovídal požadavkům normy, rozměry však byly přizpůsobeny použitému polotovaru. Ke zkouškám byly použity vzorky o rozměrech 100 x 25 x 1,5 mm (podle normy má být tloušťka 1,6 mm). Délka přeplátování byla v souladu s normou volena 12,5 mm. Povrch všech vzorků nebyl speciálně připravován, před zkouškou byl pouze odmaštěn perchloretylenem a osušen. Ke zkoušce byla použita lepidla v záruce LOCTITE SUPER ATTAK v balení 3 g a 5 g a lepidlo ALTECO SUPER GLUE v balení 3 g.

3.2 Závislost pevnosti lepených spojů na stáří lepidla

Pro zjištění závislosti pevnosti lepených spojů na stáří vybraných sekundových lepidel byly provedeny zkoušky podle norem ČSN EN 1465 (66 8510), DIN 53288 a DIN 54452. Při experimentech byly lepeny kombinace „ocel - ocel“, „ocel - sklo“ a „ocel - pryž“. S ohledem na možný rozsah tohoto příspěvku jsou zde publikovány pouze výsledky zkoušek lepení „ocel - ocel“ provedené podle  ČSN EN1465 (66 85 10).

Při zkouškách bylo postupováno stejně jako při předchozí zkoušky. Lepení zkušebních vzorků bylo provedeno lepidly LOCTITE SUPER ATTAK v balení 3 g a 5 g. Ke slepení zkušebních vzorků byla použita lepidla nová (v záruční době) a stará (čtyři roky po ukončení záruční doby).

3.3 Závislost pevnosti lepených spojů na tloušťce vrstvy lepidla

Pro zjištění závislosti pevnosti lepených spojů na tloušťce vrstvy sekundového lepidla byly použity zkoušky podle normy DIN 53288. Podstatou zkoušky pevnosti lepených spojů při zatěžování tahem je namáhání zkušebního spoje tahem ve směru osy vzorku až do jeho porušení. Tvar a rozměry zkušebních vzorků jsou na obr. 2. Čelní plochy vzorků byly před lepením broušeny a odmaštěny perchloretylenem.

4.Vyhodnocení experimentů

Výsledky všech provedených zkoušek jsou uvedeny ve formě grafických závislostí sledovaných parametrů na následujících obrázcích.

4.1	Závislost pevnosti lepených spojů na době vytvrzování

Závislost pevnosti lepeného spoje na době vytvrzování je na obr. 3. Z výsledků je zřejmé, že i „vteřinové“ lepidlo potřebuje k dosažení maximální pevnosti spoje určitou dobu. Prakticky všichni výrobci sekundových lepidel předepisují dobu, po které dosáhne spoj maximální pevnosti na 24 hodin. Teprve po této době lze spoj zatížit provozním napětím. Pro tento typ lepidel je však charakteristické, že již po poměrně krátké době dosahují lepené spoje takové pevnosti, že je nemusíme zatěžovat ani lepené díly jistit proti posunutí pomocí lepicích přípravků.

Obr. 3 Závislost pevnosti lepeného spoje na době vytvrzování

4.2	Závislost pevnosti lepených spojů na stáří lepidla

Závislost pevnosti lepených spojů na době vytvrzování pro nová a čtyři roky stará sekundová lepidla jsou na obr. 4. Z výsledků provedených zkoušek je zřejmé, že s časem produkty výrazně ztrácí na kvalitě. Po uplynutí záruční doby nelze při jeho použití zhotovit vyhovující lepený spoj. Ze zkoušek vyplývá, že u zkoušeného lepidla došlo ke snížení pevnosti lepeného spoje o cca 25 % (u balení 3 g) až 40 % (u balení 5 g). V této souvislosti je třeba zdůraznit, že na obalech lepidel všech seriózních výrobců jsou záruční doby jejich produktů uvedeny. Ze závěrů experimentů je zřejmé, že je třeba varovat před použitím neznámých lepidel bez označení data spotřeby na obalu, neboť negarantují možnost zhotovení kvalitního lepeného spoje.

4.3	Závislost pevnosti lepených spojů na tloušťce vrstvy lepidla

Výsledky experimentů, provedených s cílem zjistit závislost pevnosti lepených spojů na tloušťce vrstvy lepidla, jsou na obr. 5. Z výsledků zkoušek vyplývá, že tvary závislosti jsou pro jednotlivá zkoušená lepidla velmi rozdílné. Většina vykazuje růst pevnosti až do dosažení jejího maxima při optimální tloušťce vrstvy lepidla. Pro některé však závislosti mají již od nejmenší zkoušené vrstvy lepidla (tedy 0,04 mm) klesající tendenci. Z výsledků zkoušek vyplývá, že pro použití sekundových lepidel nelze formulovat obecně platný pokyn, týkající se optimální tloušťky vrstvy lepidla. Lze však konstatovat, že pro většinu z nich bylo největší pevnosti dosaženo při spáře v rozmezí od 0,05 do 0,15 mm. Rovněž naměřená maximální pevnost zkoušených lepidel je velmi odlišná; pohybuje se v rozmezí od cca 4 do 32 MPa.

Obr. 4 	Závislost pevnosti lepeného spoje na době vytvrzování pro nové a čtyři roky staré sekundové lepidlo

Obr. 5	Závislost pevnosti lepeného spoje v závislosti na tloušťce vrstvy lepidla pro vybraná sekundová lepidla

5	Závěr

V předloženém referátu jsou publikovány výsledky laboratorních zkoušek sekundových lepidel. Cílem provedených zkoušek bylo zjistit závislost pevnosti lepeného spoje na době vytvrzování, vliv stáří lepidla na kvalitu dosaženého spoje a porovnat vliv základního technologického parametru, kterým je tloušťka vrstvy lepidla, na pevnost lepeného spoje pro vybraná sekundová lepidla.

Na základě provedených zkoušek lze formulovat tyto závěry:

- spoje lepené sekundovými lepidly dosahují maximální pevnosti až po určité době (obvykle 24 hodiny); již po krátké době však mají dostatečnou pevnost pro manipulaci s nimi a proto při lepení odpadá nutnost použití lepicích přípravků,

- sekundová lepidla po uplynutí záruční doby dané výrobcem (obvykle 12 až 20 měsíců) výrazně ztrácí na kvalitě; z tohoto důvodu nelze doporučit použití produktů s neznámým datem garantované spotřeby,

- pro sekundová lepidla nelze stanovit obecně platnou instrukci, týkající se optimální tloušťky vrstvy lepidla potřebné pro dosažení maximální pevnosti lepeného spoje; pro většinu zkoušených lepidel bylo největší pevnosti dosaženo při spáře v rozmezí od 0,05 do 0,15 mm,

- maximální pevnost spojů lepených sekundovými lepidly se pohybovala v širokých mezích od cca 4 do 32 MPa; při porovnání těchto výsledků s cenou jednotlivých zkoušených lepidel se nepotvrdilo, že použití dražších lepidel garantuje dosažení vyšší pevnosti lepeného spoje.

Literatura

1	AXMAN, P.: Lepení kovových a nekovových materiálů. [Diplomová práce]. Praha 1999. 99 s. - Česká zemědělská univerzita. Fakulta technická.

2	BRABEC, V.: Mechanické vlastnosti lepených spojů. [Diplomová práce]. Praha 1994. 100 s. - Vysoká škola zemědělská. Fakulta technická.

3	BROŽEK, M.: Zkoušky vteřinových lepidel. [Expertizní zpráva]. Praha, ČZU 1995. 13 s.

4	BROŽEK, M.: Posouzení vlivu stáří vteřinového lepidla na pevnost lepených spojů. [Expertizní zpráva]. Praha, ČZU 1996. 31 s.

5	BŘEZINA, P: Renovace automobilových součástí pomocí lepidel a tmelů. [Diplomová práce]. Praha 2000. 65 s. - Česká zemědělská univerzita. Fakulta technická.

6	KREJZA,: Lepení kovových a nekovových materiálů. [Diplomová práce]. Praha 1997. 74. - Česká zemědělská univerzita. Fakulta technická.

7	MALEC, M.: Laboratorní zkoušky lepených spojů. [Diplomová práce]. Praha 1996. 89 s. - Česká zemědělská univerzita. Fakulta technická.

8	PETERKA, J.: Lepení konstrukčních materiálů ve strojírenství. Praha, SNTL 1980. 792 s.

9	PUPCSIK, C.: Vliv tloušťky lepidla na pevnost lepených spojů. [Diplomová práce]. Praha 1996. 78 s. - Česká zemědělská univerzita. Fakulta technická.

10	STOČES, P.: Technologické vlastnosti lepidel. [Diplomová práce]. Praha 2000. (v tisku) s. - Česká zemědělská univerzita. Fakulta technická.

11	firemní literatura

12	normy

* Doc. Ing. Milan BROŽEK, CSc.
katedra materiálu a strojírenské technologie, technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129, 165 21  
Praha 6 - Suchdol

Tel.: 02 / 2438 3265 (záznamník: 02 / 2438 3264); e-mail: BROZEK@TF.CZU.CZ