Legovanie zliatin plynnou atmosférou v tavnom procese

Alloying with gas athmospheras in smelting process

Ivan Kováč* – Rudolf Tolnai* – Peter Čičo*

Summary

Alloying of alloy by gas atmosphere is very effective method for increasing tribological properties materials. Stable structure are produced with higher resistance to wear. Material (14 220 and 17 246) was used to verify this theory. Gaseous mixture Ar+O2 was used to realise diffusion processes in melting process.

Key words: hardness, diffusion, gas atmospher.

Úvod

Zvyšovanie nárokov na funkčné plochy strojových súčiastok z hľadiska ich životnosti a spoľahlivosti si vyžaduje hľadať nové spôsoby a technológie prostredníctvom, ktorých dosiahneme zvýšenie kvalitatívnych vlastností strojových súčiastok, avšak nie za cenu enormného zvyšovania nákladov. Jednou z ciest zvyšovania mechanických vlastností i odolnosti proti opotrebeniu je legovanie zliatin plynnými atmosférami v tavnom oblúkovom procese.

Vhodnou technológiou na aplikáciu prídavného plynu do oblúkového procesu je technológia zvárania WIG, ktorá svojimi fyzikálnymi a termickými parametrami vytvára podmienky pre difúzne procesy v povrchovej vrstve materiálov.

Materiál a metódy

Na overenie vplyvu plynnej atmosféry na zvýšenie mechanických vlastností boli použité materiály :

Tab. 1

| Materiál | Chemické zloženie (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 14 220 | 0,14-019 | 1,1-1,4 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,8-1,1 | - | - |
| 17 246 | 0,12 | 2,0 | 1,0 | 0,045 | 0,030 | 17-20 | 8-11 | - |

Pretavovanie povrchových vrstiev vybraných druhov ocelí sme uskutočnili s použitím zváracej metódy WIG.

Zmiešavanie plynnej ochrannej atmosféry argónu s kyslíkom sme zabezpečili pomocou zmiešavača plynov. Zmiešavacie pomery Ar a O2 boli nasledovné :

argón		kyslík

Ar 80% 	+ 	O2 20%

Ar 76% 	+ 	O2 24%

Ar 70% 	+ 	O2 30%

Vytvorenými zmesami plynov boli vzorky pretavované technológiou WIG zváracím zdrojom firmy REHM, INVERTIG 360 GW nasledovnými parametrami : prúd – I=110 A, napätie U bolo regulované zváracím agregátom.

Na vyhotovených vzorkách – ovplyvnených povrchoch boli vykonané merania tvrdosti podľa Vickersa, STN 42 0374, ISO 409 – 1. Meranie bolo vykonané na tvrdomeri HPO 250 firmy WPM. Zaťaženie HV 10 bolo zvolené na základe diagramu pre určenie vhodného zaťaženia s ohľadom na hrúbku skúšobnej vzorky.

Výsledky a diskusia

Zámerom experimentov bolo zistiť vplyv zmesi plynov Ar+O2 podľa koncentrácie uvedenej v tab. 2 na zvýšenie tvrdosti povrchovej vrstvy.

Výsledky ovplyvňovania materiálov plynnou atmosférou v tavnom procese sú uvedené v tab. 2 a na obr.1 a obr.2.

Tab. 2

| Plynná atmosféra | Tvrdosť HV 10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Materiál |  |
|  | 14 220 | 17 246 |
| Ar Ar 80% + O2 20% Ar 76% + O2 24% Ar 70% + O2 30% | 295 381 592 702 | 233 455 642 740 |

U všetkých vzoriek vidieť nárast tvrdosti povrchov vzoriek v porovnaní s etalónom, ktorý predstavoval materiál 14 220 a 17 246 pretavený v Ar. Pretavovaním materiálov v inertnom prostredí Ar bol určený prírastok tvrdosti základného materiálu spôsobený uhlíkovým ekvivalentom materiálov.

800

700

600

500

400

300

200

100

0

295

381

592

702

Tvrdosť  HV  10

Ar                    Ar 80% + O2 20%      Ar 76% + O2 24%      Ar 70% + O2 30%

Obr. 1 Zobrazenie hodnôt tvrdostí pre oceľ 14 220.

Najvyššie hodnoty tvrdosti boli dosiahnuté pri koncentrácii Ar 70% + O2 30%. Pri materiále 14 220 bola dosiahnutá tvrdosť 702 HV, čo predstavuje v porovnaní so vzorkou pretavenou v inertnom plyne hodnotu o 138% vyššiu. Zvýšenie tvrdosti vplyvom O2 pri materiále 17 246 bolo o 217 %.

Podstatne vyššiu hodnotu tvrdosti u vzoriek pretavených v zmesi Ar 70% + O2 30% možno vysvetliť difúznymi pochodmi v pretavenej oblasti a následnou tvorbou oxidických zlúčenín niektorých prvkov (Cr, Si) s vyššou tvrdosťou.

800

700

600

500

400

300

200

100

0

233

455

642

740

Tvrdosť  HV  10

Ar                    Ar 80% + O2 20%      Ar 76% + O2 24%      Ar 70% + O2 30%

Obr. 2 Zobrazenie hodnôt tvrdostí pre oceľ 17 246.

Záver

V podmienkach pretavovania oblúkovými procesmi v plynnej atmosfére je vytvorené disociované prostredie, ktoré umožňuje následnými difúznymi procesmi vytvoriť stabilné štruktúry s vysokými mechanickými vlastnosťami. Na overenie týchto skutočností boli použité materiály 14 220 a 17 246. K uskutočneniu difúznych pochodov v tavnom procese bola použitá zmes plynov Ar + O2 troch koncentrácií.

Z výsledkov meraní vidieť zvýšenú hodnotu tvrdosti u všetkých vzoriek materiálov.

Výsledky získané v experimentálnej práci ukazujú, že metóda zvyšovania tvrdosti pretavovaním povrchových vrstiev v plynnej atmosfére má svoje opodstatnenie a po jej širšom rozpracovaní v oblasti materiálov a legujúcich plynných zmesí bude vhodná na využitie v praxi.

Literatúra

- Blaškovič, P, Balla, J. Dzimko, M. : Tribológia, Alfa Bratislava, 1990.

- Píšek, F., Jeníček, L., Ryš, P. : Nauka o materiálu I, Academia, Praha, 1975.

- Tolnai, R., Kováč, I. : Legovanie zliatin plynnou atmosférou v tavnom procese. In : 2. Medzinárodné vedecké sympózium „Kvalita a spoľahlivosť strojov 1997“, Nitra, 1997.

* Ing. Ivan Kováč, prof. Ing. Rudolf Tolnai, CSc., doc. Ing. Peter Čičo, CSc.

Katedra spoľahlivosti strojov, Mechanizačná fakulta SPU

Kalvária 3
949 76  Nitra

Tel.: 00421-87-7722187