Posouzení vlastností plužních čepelí

Evaluation of  working charakteristics of plough shares

Eva Rázková*

Summary

Evalution of properties of plough shares made from steel and polymers was performed by comparison abrasion test.Test was made using abrasion tester with abrasive cloth under conditons defined by standard ČSN 01 5084. The best wear resistence was reached at material 13 240. Wear resistance of polymer „S“ UHMV - PE  was considerably lower.

Key words: abrasive wear, abrasion resistance, loss of volume, plough shares

Úvod

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení výzkumného záměru  České zemědělské univerzity v Praze. Cílem výzkumného úkolu bylo srovnání technických parametrů čepelí vyrobených z ocelí a posouzení možnosti jejich případné záměny za čepele plastové.

V návaznosti na předcházející etapu zkoušek prováděných přímo v terénu byly realizovány zkoušky v laboratorních podmínkách. Při těchto zkouškách byla zjišťována odolnost proti abrazívnímu opotřebení u vzorků odebraných z čepelí.

Odolnost proti opotřebení byla zjišťována podle příslušné normy - ČSN 01 5084. Princip zkoušky spočívá ve stanovení poměrné odolnosti materiálů proti abrazívnímu opotřebení na přístroji s brusným plátnem za podmínek definovaných normou.

Podstata zkoušky

Na rovnoměrně se otáčející vodorovné desce je upevněno brusné plátno. Zkušební těleso je drženo v upínací hlavici a je silou vyvozenou závažím přitlačováno k brusnému plátnu. Během zkoušky je zkušební těleso posunováno od středu ke kraji brusného plátna za pomoci zařízení umožňujícího radiální posuv, aby částí svého povrchu přicházelo neustále do styku s nepoužitým brusným plátnem. Po ujetí předepsané dráhy se přístroj automaticky vypne.

Technická data přístroje:

| - délka třecí dráhy. | 50 m |
| --- | --- |
| - průměr otáčecí se desky | 480 mm |
| - max. kluzná rychlost zkušebního tělesa | 0,5 m s-1 |
| - radiální posuv zkušebního tělesa | 3 mm ot-1 |
| - měrný tlak | 0,037 MPa |

Brusné plátno:

Používá se korundový kepr A 99 - G, S 25. Brusné plátno se dodává v cca 50 m rolích, ze kterých se postupně odřezávají a ve stejném pořadí spotřebovávají kotouče o daném průměru.

Obr.1	Schéma Komentár

Legenda: 1 - otáčející se vodorovná deska, 2 - brusné plátno, 3 - zkušební těleso,    4 - upínací 	hlavice, 5 - závaží k vyvození přítlačné síly, 6 - zařízení radiálního posuvu, 7 - koncový spínač

Materiál zkušebních vzorků:

- vysokopevnostní ocel litá VPH - METAZ a.s. Týnec nad Sázavou

Tab. 1 Maximální hodnoty chemického složení v %:

| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | W | Ti | Al | V | Cu | Pmax | Smax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,40 | 1,80 | 0,80 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,03 | 0,03 |

pevnost  v tahu 1200 až 1600 MPa

- plužní čepel - dovoz Dánsko, ekvivalent čs. uhlíkové oceli 12 042

Tab. 2 Maximální hodnoty chemického složení v %:

| C | Mn | Si | Cr | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,29 | 1,17 | 0,22 | 0,22 | 0,10 |

pevnost  v tahu až 1726 MPa

- ocel 13 240  Vítkovice

Tab. 3 Maximální hodnoty chemického složení v %:

| C | Mn | Si | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,33 - 0,4 | 1,10 - 1,40 | 1,10 - 1,40 | max. 0,4 | max. 0,4 |

pevnost v tahu  700  až 850  MPa

vzorky z tohoto materiálu byly odebrány ze dvou čepelí vyrobených z různých taveb

- ultravysokomolekulární polyetylen typu „S“ UHMW - PE  (firma MURTFELDT - Plasty)

E  =  750 MPa

mez kluzu  22 MPa

mez pevnosti v tahu (+ 23 o C)  44  MPa

Tento materiál byl zařazen do laboratorních zkoušek vzhledem k tvrzení výrobce o srovnatelné odolnosti proti otěru s předchozími ocelemi obvykle používanými k výrobě čepelí.

Příprava vzorků:

Před provedením vlastních zkoušek byly z každé čepele oddělením na zařízení METASECAR zhotoveny vzorky. Toto zařízení je určeno k přípravě vzorků pro metalografické výbrusy. Princip práce spočívá v rozbrušování brusným kotoučem. K tomu, aby nedošlo k ovlivnění struktury a tím i mechanických vlastností zkoumaných vzorků, je zařízení vybaveno čerpadlem, které při rozbrušování zajišťuje dostatečný přívod chladicí kapaliny.

Z každé čepele byly odebrány vzorky přibližně ze stejného místa. Vzorky byly dále broušeny na brusce na plocho ( pracovní plochy  Ra = 0,4  m, ostatní plochy Ra = 1,6 m,  hrany sraženy r = 0,2 mm). Výsledné rozměry byly 25 x 25 mm, s různou výškou vzorků (danou tloušťkou jednotlivých čepelí), která ovšem na výsledek zkoušek nemá vliv. Výchozí rozměry čepelí byly limitující při přípravě zkušebních vzorků v laboratořích katedry. Z tohoto důvodu vznikly odchylky od rozměrů vzorků předepsaných normou.

Před započetím vlastních zkoušek abrazívního opotřebení byla u vzorků z oceli měřena na pracovní ploše tvrdost  HV 30. Výsledky měření tvrdosti  jsou zaznamenány v tabulce 4. Každý vzorek byl zvážen na laboratorních vahách na  0,0001 g.

Postup zkoušky:

Zkušební těleso se uchytí do upínací hlavice a zatíží předepsanou silou. Zkontroluje se volný posuv a správné dosednutí zkušebního tělesa na upevněné brusné plátno. Přístroj se uvede do chodu. Po proběhnutí nastavené dráhy se přístroj samočinně vypne.

Pro kontrolu chodu  přístroje,  jakosti  plátna a pro zjištění  poměrné odolnosti  proti abrazívnímu opotřebení se mezi jednotlivé zkoušky zařazují zkoušky porovnávacích těles. Série zkoušek se vždy zahajuje dvěma porovnávacími zkušebními tělesy, které se však do výsledku zkoušek nezapočítávají. Poté se pravidelně střídají zkušební tělesa porovnávací a zkoušená.

Porovnávací zkušební tělesa jsou vyrobena z oceli 12 014.20 s vymezeným rozmezím tvrdosti HV = 95 až 105. Jejich tvrdost byla před započetím zkoušek překontrolována. Tělesa byla stejně jako zkoušený materiál zvážena na 0,0001 g.

Vyhodnocení:

Pro jednotlivé druhy zkoušených materiálů byla stanovena jejich hustota (g cm-3 ).

U všech zkušebních i porovnávacích těles byly zjištěny hmotnostní úbytky s přesností 0,001 g.  Výsledné hodnoty jsou zaznamenány v následující tabulce 4.

Poměrná odolnost proti abrazívnímu opotřebení byla vypočítána ze vztahu :

yabr=WoPZWoZ=WhPZ.ρZWhZ.ρPZ

kde	WoPZ, WoZ	-	průměrný objemový úbytek porovnávacích zkušebních těles, resp. zkoušených těles (mm3)

WhPZ, WhZ	-	průměrný hmotnostní úbytek porovnávacích zkušebních těles, resp. zkoušených těles (g )

PZ, Z 	-	měrná hmotnost porovnávacích, resp. zkoušených těles (g.cm-3)

Hodnoty poměrné odolnosti proti abrazívnímu opotřebení mají středně kvadratickou chybu, nepřesahující obvykle 10 %.

Tab. 4 Naměřené hodnoty:

| ateriál | Objemový úbytek [cm3] | Průměrná tvrdost | yabr |
| --- | --- | --- | --- |
| VPH | 0,0352 | HV 30=477 | 1,151 |
| Dánská | 0,0335 | HV 30=485 | 1,225 |
| 13 240 I.tavba | 0,0305 | HV 30=536 | 1,326 |
| 13 240 II.tavba | 0,0296 | HV 30=549 | 1,368 |
| Plast "S" | 0,3010 | Shore D=66 | 0,135 |

Obr. 2 Poměrná odolnost proti abrazivnímu opotřebení

Závěr:

Z výsledků měření vyplývá, že nejlepší odolnost proti abrazívnímu opotřebení vykazuje ocel 13 240 z Vítkovic. Vzorky z obou taveb dosáhly téměř stejné odolnosti proti abrazívnímu opotřebení, rozdíl naměřených hodnot byl zanedbatelný, menší než 4%. Nejmenší odolnost z ocelových materiálů byla zjištěna u lité VPH. Vzhledem k tomu, že rozdíl hodnot mezi nejlépe a nejhůře odolávající ocelí byl cca 15 %, lze říci, že jsou z hlediska odolnosti proti abrazívnímu opotřebení bez problémů zaměnitelné.

Polyetylen typu „S“ UHMW - PE vykázal, přes tvrzení výrobce o srovnatelnosti jeho vlastností s ocelemi, velmi špatnou odolnost proti abrazívnímu opotřebení v porovnání s ocelí. Naměřené hodnoty odolnosti byly desetkrát nižší než u oceli 13 240. Z toho vyplývá, že na základě prováděné zkoušky stanovení poměrné odolnosti materiálů proti abrazívnímu opotřebení na přístroji s brusným plátnem za podmínek definovaných normou, polyetylen „S“ UHMW - PE nelze doporučit pro použití v prostředích s vysokým abrazívním účinkem.

Literatura:

1	ČSN 01 5084  Stanovení odolnosti kovových materiálů proti abrazívnímu opotřebení na brusném plátně. ÚNM, Praha 1973.

2	BROŽEK, M. - NOVÁKOVÁ, A.: Posouzení vlastností zubů zemního stroje. Výzkumná zpráva. ČZU TF, Praha 2000.

3	Materiál „S“. Katalog firmy Murtfeldt, Praha.

* Ing. Eva Rázková

Katedra materiálu a stroj. technologie, technická fakulta, ČZU v Praze

Kamýcká 129

165 21 Praha 6 – Suchdol

Tel.: +420 2 24383274; e-mail: razkova@tf.czu.cz